2021第三届“华南杯”注塑技术知识竞赛试题

姓名：             手机号码：                  身份证号码：

公司：                                  部门：           职位：            得分：

温馨提示：请先认真填写好上述个人信息资料，再抓紧时间答题，答题结束之后，请将答卷复制提交到

下面任何一个邮箱内（liu@inj.cn、tony@inj.cn、train@inj.cn、inj66@163.com

544490092@qq.com）。——此次考试时间比较紧张，请加快进度答题，控制好时间。

一、填空题：  （每题1分，共30分）

1、PC料的粘度对        敏感，对剪切速率不敏感，加快注射速度对提高其流动性没有明显的效果；

2、塑料的三态是指：玻璃态、高弹态和         ，在塑化过程中没有高弹态的塑料是            ；

3、注塑工作者们不但要知其然还要知其所以然，PS料、ABS料燃烧时冒出大量黑烟的原因是由于其

燃烧不充分，产生大量的碳黑造成的；

4、锁模力的设定值一般不应超过注塑机最大锁模力的      ，注塑机液压油的最佳温度是      ℃；

5、安全第一，注塑机的安全保护装置有：机械保护装置、液压保护装置和               等三种；

6、在注塑模具设计前，需要思考塑料的性能、                、注塑机的大小和胶件的品质要求；

7、深型腔胶件顶出后胶件表面会出现严重顶白或顶爆裂的原因是由于                   引起的；

8、模具设计人员必须懂得塑料的相关性能：熔融指数（FMI）、流长比、收缩率、耐温性、热稳定性、结晶性、溢料间隙、             及模温的高低，才能设计好模具；

9、塑料是由低分子有机化合物（如：乙烯、丙烯、氯乙烯等）在一定条件下聚合而形成的高分子有机化合物（高聚物），它的分子量一般都是在           以上；

10、一出二的胶件浇口位产生的飞边（披锋）主要是由于          不平衡引起的，需要优化浇口位置；

11、如果注塑模具的排气效果不好，会产生一系列的问题，排气通道一定要与       连通，排气槽溢料间隙(封胶位)的长度不宜超过   mm；

12、无定型塑料的收缩率小于1.0%的原因是：由于其在注塑成型过程中，只有              ；

13、高速填充时模腔填满的快慢取决于          ，慢速填充时模腔填满的快慢取决于          ；

14、如果注塑模具保养工作不到位，注塑生产过程中就会出现：冷却时间增长、            、水道生

锈、模面压伤、压模、模具活动零件易磨损、胶件飞边增多、注塑件质量不稳定等一系列问题；

15、浇口尺寸OK时，注塑件浇口部位产生缩水（收缩痕）的主要原因是由于                造成的；

16、注塑模具导柱进入模腔的深度一般为胶件的深度加8mm至胶件的深度加      mm之间（三板模和长抽芯模具例外），太长会磨损过快，开模时间较长，太短导柱起不到精准定位的效果；

17、注塑车间的主要工作应该是：塑料（含水口料）的控制、注塑工艺的优化与控制、               和

顶出参数的优化与控制、注塑模具保养与注塑机（含周边设备）的保养及各岗位人员的培训工作等；

18、一般厚壁（3mm以上）胶件周边产生飞边（披锋）的原因主要是由于                造成的；

19、无论是熔胶参数还是射胶参数，都是调节和控制塑料       的变化，关键是要把握好其时机节点；

20、 热流道模具不适合：热稳定性差的塑料、需要特殊形式浇口才能成型和                  ；

21、安装注塑模具时，打码模螺丝的深度一般是螺丝直径的         以上，以确保模具的使用安全；

22、对于侧浇口和三板模的模具，主流道头部的直径应不小于                   的直径；

23、注塑透明胶件或光面模具时，模具型腔经常会冲花，注塑调机之前必须要                   ；

24、如果顶针板回位弹簧的颜色不对，弹力太大会造成                 ，加速顶针烧针和磨损；

25、水口料中的金属颗粒进入注塑机内会堵塞喷嘴，损伤螺杆、料筒内壁和                等问题；

26、注塑模具的“三级保养”是指注塑生产过程中、长单计划预防性和                 的保养；

27、设定注塑成型工艺参数时，调机人员一定懂得每个注塑工艺参数的作用和               ；

28、注塑技术人员要想让自己变得越来越优秀的条件是：乐于学习、勤于思考、            ；

29、流纹（冷料纹）是由于                      而产生的缺陷，仅靠调机是无法改善的；

30、若水口料颗粒大小不均，会给注塑成型带来很多的问题，粉粹后的水口料粒长度应为        mm。

二、选择填空题——可多项选择，多选或少选一个都不得分   （每题1分，共30分）

1、如果锁模力太大，对注塑机会造成以下哪些不良后果                 ；

A、机板变形   B、格林柱易断   C、机铰变形或断   D、铰边（边钉）易断   E、调模齿轮易坏

2、下面哪种           塑料平行于流道方向的收缩率与垂直于流动方向的收缩率相同（各向同性）；

A、PA66       B、ABS       C、PS       D、PBT　　   E、PC

3、目前注塑车间成型人员对注塑模具满意度低的原因是注塑模具              ；

A、浇口太小（太薄）    B、水道太少     C、排气不良     D、进胶不平衡    E、模温不均匀

4、注塑模具顶针容易烧或磨损的主要原因有                   ；

A、顶针与顶针孔配合过紧   B、顶针板变形   C、顶针孔不光滑   D、保养不佳   E、顶出次数少

5、塑料在整个注塑过程中只能发生物理变化，导致塑料发生化学变化的因素有哪些              ；

A、熔料温度太高    B、熔料停留时间太长    C、干燥不良    D、打脱模剂     E、塑料混杂

6、如果锁模力太大，对注塑模具会造成以下哪些伤害                 ；

A、模具易变形   B、排气效果变差   C、斜导柱受力大   D、模面易压伤   E、合模方向尺寸变大

7、调机时设定注塑成型工艺参数“五要素”的先后顺序是                 ；

A、压力       B、速度        C、温度        D、位置       E、时间

8、如果保压切换位置太迟，就会出现以下哪些问题：               _；

A、胶件缩水     B、瞬间胀模     C、易产生飞边（毛边）    D、打不满胶     E、没有关系

9、背压过大会产生以下哪些问题：               _；

A、塑化热量多    B、脱气不良     C、熔料密度增大     D、塑化时间长     E、螺杆后退快

10、设定保压参数的主要依据是：             ；

A、胶件的厚度   B、塑料的收缩率    C、模温高低    D、胶件的质量状况    E、浇口的厚薄

11、在其它注塑工艺条件不变的前提下，保压压力过大会出现以下哪些不良现象：              ；

A、内应力增大    B、胶件易粘模     C、飞边增加     D、胀模力增大     E、锁模力增大

12、内应力的种类主要有以下几种：             ；

A、顶出应力       B、结晶应力      C、取向应力      D、聚冷应力       E、残余应力

13、注塑件产生缩水（收缩痕）或缩孔的影响因素有以下方面：               ；

A、模具温度      B、注射速度     C、保压时间      D、浇口厚度      E、塑料的收缩率

14、如果塑料干燥不充分，在塑化和注塑时会出现以下哪些不良现象              ；

A、产生银纹   B、熔料易水解   C、胶件强度增大   D、飞边（溢料）多   E、熔料粘度高

15、分流道截面形状有梯形、圆形、U字形、半圆形、矩形等，哪两种        最不利于注塑成型；

A、梯形截面      B、U字形截面      C、圆形截面      D、矩形截面      E、半圆形截面

16、下列哪些注塑不良现象            与注塑模具排气不良有关；

A、内应力大      B、飞边多      C、胶件某部位有浮纤       D、胶件粘模       E、亮印

17、注塑机使用一段时间后，4条格林柱（拉杆）会出现受力不平衡现象的原因有              ；

A、模板不平   B、机板不平   C、机板螺丝孔有毛刺    D、机板上粘有异物   E、机板有异物

18、注塑模具不好成型的原因，主要是由于模具设计者没有考虑到                  造成的；

A、塑料性能    B、注塑工艺要求    C、预防不良缺陷    D、浇口太大    E、“三流”的优化

19、在注塑生产过程中，经常发生喷嘴漏胶现象，其主要原因是               ；

A、喷嘴头部损坏   B、喷嘴孔径偏小   C、中心线偏离    D、喷嘴头部R偏大   E、料温低

20、长期以来注塑车间机位水口料一直控制不好的原因是              ；

A、不够重视   B、控制方法不对    C、控制力度不足    D、无法控制    E、不知道如何控制

21、试模的目的是验证模具设计好坏，试模主要是做以下工作                 等；

A、进胶平衡测试   B、浇口封胶测试   C、锁模力确定   D、注塑工艺制订   E、冷却时间确定

22、新购买来的注塑机，我们在验收注塑机时，要重点关注以下几方面的要素：               ；

A、射胶终点位置波动  B、熔料温度的稳定性  C、锁模精度高低  D、机台安全性  E、顶出快慢

23、对注塑模具造成伤害大的因素有：               ，我们一定要认真做好相关开合模参数的优化；

A、末端合模速度太快    B、锁模力太大    C、低压保护压力大    D、压模    E、注射速度快

24、大多数注塑件变形问题，靠调机是无法改善的，胶件变形的种类有             ；

A、结构性变形    B、顶出变形    C、冷却不均变形    D、分子取向变形    E、壁厚不均变形

25、如果注塑过程中喷嘴漏胶，会发生下列注塑不良问题：                ，要彻底改善漏胶问题；

A、收缩痕（缩水）   B、注不满（缺胶）  C、浪费原料   D、发热圈烧坏   E、有飞边（披锋）

26、注塑件产生飞边（披锋）的主要原因有：            ；

A、注射速度太快   B、保压压力大   C、保压时间长   D、保压切换位置太早    E、料温太高

27、造成注塑件内应力大的主要因素有：               ；

A、模具温度高    B、保压过饱     C、熔料塑化不良     D、注射速度快     E、注射压力大

28、如果不重视做好注塑机的保养工作，会给注塑企业造成哪些问题：                 ；

A、机器故障多   B、注塑不稳定    C、维修成本高    D、使用寿命缩短    E、塑化质量差

29、如果注塑模具的冷却水道太少，会出现以下哪些情况：                 ；

A、模温不均匀    B、冷却时间长   C、注塑效率高    D、胶件易变形    E、胶件冷却收缩不均

30、提高注塑件外观质量的主要方法有：                    。

A、优化流道系统   B、降低模温   C、模具排气效果好   D、冷料穴加大   E、干燥质量要OK

三、判断题：请在以下各题后面的括号中打上对“√”和错“×”的符号（每题0.5分，共15分）1、每种塑料都有特定的流长比，流长比是指熔料从浇口进入模腔的流动长度与胶件壁厚之比； （  ）

2、熔料塑化后射出的胶头中有气泡，一定是塑料没有充分干燥好造成的；                   （  ）

3、对于某一个特定的注塑模具，在设定多段注塑时，段数越多注塑出的胶件质量就越好；     （  ）

4、在熔料塑化时，多级背压的设定方法是：开始小一点，中间大一点，最后再小一点；       （  ）

5、在注塑生产过程中出现的不良缺陷一定不是注塑工艺条件出了问题，我们要找到问题的根源；（  ）

6、不好调机的注塑模具就是废铁；                                                     （  ）

7、保压切换之前是靠压力控制的，保压切换之后是靠速度控制的；                          （  ）

8、多级螺杆转速的设定方法是：螺杆转速是随着料筒内熔料的增加而逐步加快；              （  ）

9、模具内的气体是从模具里排出去的，主流道和分流道末端是不需要开设排气槽的；          （  ）

10、塑料干燥时的温度越高、时间越长，塑料的干燥质量就越好；                           （  ）

11、转换透明PC料注塑生产时，是不可以使用PMMA水口料来清洗料筒和螺杆的；             （  ）

12、注塑件表面出现的水波纹，只有在光面模具注塑时才会产生；                           （  ）

13、一个人的注塑技术水平高低，与其学习能力、钻劲和悟性有关，与其工作年限无关；            （  ）

14、注塑高温料、防火料或热稳定性差的塑料，修模停机时应及时做好降温和保温工作；       （  ）

15、ABS料、PMMA料注塑出来的胶件，脱模时产品不烫手的原因是由于冷却时间太长；           （  ）

16、塑料在整个注塑过程中，只能发生化学变化，不能发生物理变化；                       （  ）

17、模具保养不只是在生产过程中定时擦模面、擦排气槽、打顶针油、润滑油及下模打防锈油； （  ）

18、注塑生产过程中出现的问题是必然发生的，而且是无法控制和改善的；                   （  ）

19、螺杆压缩比是指送料段的螺杆槽深度与计量段（均化段）的螺杆槽深度之比；                                 （  ）

21、注塑车间不是用来调机的，而是用来生产赚钱的，注塑成型工艺参数是试模的时候确定的； （  ）

22、某一POM料胶件重量为1100克，使用最大射胶量为1000克的注塑机是可以注塑出来的；        （  ）

23、保压切换的位置应小于注塑结束时螺杆停止的位置，才能进入保压补胶状态；             （  ）

24、如果保压切换位置太早，注塑件就会产生飞边（披锋），胶件尺寸也会偏大；              （  ）

25、结晶型塑料注塑时容易发生喷嘴堵塞现象，主要是由于水口料中混有金属粒造成的；       （  ）

26、新的注塑机买来后，若3年内出现故障，注塑机供应商会承诺免费维修，是不需要做保养的； （  ）

27、如果注塑工程技术人员不懂得所用塑料的性能，是一定干不好注塑工作的；               （  ）

28、注塑模具与注塑工艺之间的关系是：注塑成型工艺配合注塑模具，而不是模具配合工艺；       （  ）

29、塑料在塑化过程中，当射出的熔料闻到明显的气味时，说明熔料的温度已经偏高；         （  ）

30、如果将注塑模具的排气槽加宽，注塑件就会容易产生飞边（披锋）。                      （  ）

四、请填写下表中各种塑料的性能数值？（6分）

| 塑料名称 | 结晶性 | 分解温度 (℃) | 热变形温度(℃) | 停留时间 极限(分钟) | 密 度 g/cm³ | 耐化学性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通PP |  | ℃ | ℃ |  |  |  |
| 共聚POM |  | ℃ | ℃ |  |  |  |
| 纯PC |  | ℃ | ℃ |  |  |  |
| 普通ABS |  | ℃ | ℃ |  |  |  |

五、企业最大的问题就是看不出问题，您认为目前注塑企业主要存在哪些问题？（6分）

六、注塑的核心是模温的控制，请阐述在注塑过程中如何做才能提高模温的稳定性？（6分）

七、注塑企业最赚钱的方法就是提高注塑产能，请给出提高注塑产能的有效措施（7分）

（The  end）

答题结束之后，请将答卷复制下来发送到下列任何一个邮箱内（liu@inj.cn

tony@inj.cn、train@inj.cn、inj66@163.com、544490092@qq.com）。感谢您参与此次竞赛！